江阴职业技术学院

毕业论文

课题：

专   业

学生姓名

班   组

学   号

指导教师

完成日期

玉米纤维薄型色织物的设计与制作

摘  要

玉米纤维是以玉米等谷物为原料生产的新型纺织原料，玉米纤维具有优良的性能：比重轻，制成品轻盈舒适；具有良好的手感和回弹性；吸湿性较好，易于染色，且色牢度较高；色泽柔和，制成品美观，抗紫外线能力强，阻燃性好；可生物降解，属环保再生材料。基于以上优点，玉米纤维具有广泛的应用价值。玉米纤维薄型色织物是利用玉米纤维为原料，经上浆、染色等工艺加工成的一种轻薄型纺织品，该产品可用于男女衬衫、春夏女装、童装的制作。

关键词：玉米纤维  工艺参数  小样  薄型色织物  整理。

说明:

1、全文页面设置：纸张大小A4，版面默认格式（上空2.54cm，下空2.54cm，左空3.17cm，右空3.17cm），行距1.5倍；

2、除首页外，页眉页脚：小五号宋体，居中；页眉为江阴职业技术学院毕业论文（设计），页脚为连续的阿拉伯数字，首页不设页眉页脚。

3、摘要二字：三号宋体，居中，两字间空一格；

4、摘要内容：，小四号宋体；

5、关键词：五号宋体字。

## Designing and producing of the thin coloured corn-fibre fabric

## Abstract

Corn-fibre is new-type of textile material which is produced with grain like corn as low material. corn-fibre is of lots of excellent property like low density, comfortable products making, good hand-touching sensation and rebound elasticity, good moisture absorption, easy dyeing with long colour-keeping, soft colour, beautiful products making, good anti-ultraviolet ray, good anti-combustion, easy degradation by organism, being environment-friending reproductive material. Based on these advantages, corn-fibre fabric is of great application value. The thin coloured corn-fibre fabic which is produced with corn-fibre as low material through processes like sizing, dyeing is light thin textile product which can be used for the production of men’s shirts, women’s shirts, women’s garments for spring and summer and children’s garments.

Key words: corn-fibre; process’es data; sample product; the thin coloured corn-fibre fabric; aftertreatment

说明：

- 英文采用Times New Roman字体。

- 题目和摘要二字：三号字体，居中；

- 摘要内容：小四号字；

4、Key Words：五号字。

目 录

摘要………………………………………………………………………………1

ABSTRACT……………………………………………………………………2

第一章 玉米纤维的性能及应用 …………………………………… 4

1.1 玉米纤维的结构特点……………………………………………………… 4

1.1.1化学结构 ……………………………………………………………… 4

1.1.2侧面及横截面 ………………………………………………………… 4

1.2 玉米纤维的加工…………………………………………………………… 5

1.2.1聚乳酸的制备 ………………………………………………………… 5

1.2.2熔融纺丝 ……………………………………………………………… 5

1.3 玉米纤维的主要性能 ………………………………………………………6

1.3.1比重 …………………………………………………………………… 6

1.3.2机械性质 ……………………………………………………………… 6

1.3.3吸湿性 ………………………………………………………………… 6

1.4 玉米纤维的利用及发展…………………………………………………… 7

1.4.1玉米纤维的主要应用 ………………………………………………… 7

1.4.2玉米纤维的发展 ……………………………………………………… 7

1.5 本章小结…………………………………………………………………… 7

第二章 玉米纤维薄型色织物设计 …………………………………9

2.1 织物规格设计……………………………………………………………   9

2.1.1纱线规格的选择 ……………………………………………………  9

结语……………………………………………………………………………… 10

参考文献 ………………………………………………………………………11

致谢……………………………………………………………………………… 12

说明：

1、摘要和一级标题四号宋体，加粗，居左；

2、二级标题小四号宋体，前空一字节；

- 三级标题小四号宋体，前空两字节；

- 自动生成目录。

第一章 玉米纤维的性能及应用(一级标题三号宋体居中)

保护生态，关爱大自然，造福下一代，尊重生命是21世纪的主题。随着经济增长，科技高速发展，文化品位日益提高，人们对高附加值纺织面料的需求不断上升，尤其是对生态环保性纺织品的需求增加。被誉为21世纪新一代纤维之一的玉米纤维，首先由美国维吉尼亚-卡里罗来纳化学公司生产制造，之后美国知名谷物公司Cagill、日本岛津制作所与钟纺公司开发玉米聚乳酸纤维，并投入生产[1](参考文献标注式样，参考文献按照顺序标注在引用内容的后面)。目前，我国玉米纤维纺织品也已面世，产品性能优越，深受消费者喜爱[2-5]。(正文首行缩进两个汉字符，宋体小四号字，1.5倍行距。)

1.1 玉米纤维的结构特点(二级标题四号宋体加粗居左)

1.1.1化学结构(三级标题小四号宋体居左)

玉米纤维和涤纶同属聚酯类，但涤纶是芳香族聚酯化合物，而玉米纤维属于脂肪族聚酯化合物，其化学结构如下：

1.1.2侧面及横截面

常见玉米纤维侧面及横截面的显微镜照片如图1-1、图1-2所示，其横截面呈非完整的圆形。

| 图1-1 侧面图 图1-2 横截面图 |  |
| --- | --- |

(图题放在图下，按章顺序编号。五号宋体居中。)

(二级节与节之间空一行)

1.2 玉米纤维的加工

玉米纤维的提炼方法是首先把玉米等谷物粉碎，过滤出淀粉，加入酶等成份，使其变成葡萄糖，再加上乳酸菌发酵成乳酸，从中生成一种聚合体的物质-聚乳酸，再利用熔融纺丝法，可制成长纤及短纤[6]。

1.2.1聚乳酸的制备

聚乳酸的制备方法很多，目前，聚乳酸的制备方法主要是直接聚合法和丙交酯开环聚合法。

1.直接聚合法(四级及以下级标题首行缩进两个字符，宋体小四号字。)

直接聚合法主要是指由精制的乳酸直接进行聚合(缩合)的方法。这种方法是最早也是最简单的生产方法。其主要特点是生产工艺流程短，成本低，生产过程对环境友好，具有一定的技术优势，但是得到的分子量较低，难以满足制造高分子材料制品的加工要求。

2.丙交酯开环聚合法

丙交酯开环聚合法是目前合成聚乳酸最常见的方法。该方法生产工序为：首先将乳酸脱水环化制成丙交酯，然后通过将丙交酯开环聚合制得聚乳酸。丙交酯开环聚合方法还可进一步分为本体聚合和溶液聚合两种。采用该法合成的玉米纤维平均分子量较高，应用范围也较广。但是生产工艺流程长，工艺复杂，生产成本较高[7]。

1.2.2熔融纺丝

熔融纺丝法即一步法和二步法。一步法的工艺流程为：PLA聚乳酸       熔融纺丝

拉伸      热处理      聚乳酸纤维[9]。二步法是以玉米为原料，用发酵法制得乳酸，在蒸发浓缩时发生自脂化，共聚物为二聚物或多聚物。二步法产品耐热性和耐气候性优越；一步法则是直接生成高分子量的新工艺，工艺路线短，生产成本降低[8-11]。

本论文所选材料采用丙交酯开环聚合，按二步法生产而成。

1.3 玉米纤维的主要性能

玉米纤维与涤纶、锦纶纤维性能比较见如表1-1所示。

1.3.1比重

玉米纤维的比重为1.27g/cm3，在纺织纤维中是较轻的，制成的织物轻盈舒适。

1.3.2机械性质

玉米纤维的强度、伸长与涤纶和锦纶差不多，但初始模量较低，在小负荷作用下容易变形，具有很好的手感。玉米纤维的回弹性很好，延伸5%时，弹性恢复率为93%，延伸10%时，弹性恢复率为64%，优于涤纶纤维[12-13]。

1.3.3吸湿性

玉米纤维的吸湿性优于涤纶纤维，在标准状态下，回潮率为0.4%～0.6%。

表1-1: PLA纤维与涤纶纤维、锦纶纤维的性能比较(表题放在表上，按章顺序编号。五号宋体居中。)

| 性能 | PLA纤维 | 涤纶纤维 | 锦纶纤维 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度/g·cm-3 | 1.27 | 1.38 | 1.14 |
| 拉伸强度/(cN·dtex-1) | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.5-5.3 |
| 强度/(cN·dtex-1) | 3.97-4.85 | 4.06-4.85 | 3.97-5.29 |
| 伸长率/% | 25-35 | 30-40 | 40 |
| 标准回潮率/% | 0.5 | 0.4 | 4.5 |
| 玻璃化转变温度/℃ | 57 | 70 | 40 |
| 熔点/℃ | 175 | 255 | 215 |
| 折射率/% | 1.4 | 1.58 | 1.57 |
| 抗紫外 | 好 | 中等 | 差 |
| 限氧指数/% | 26 | 20-22 | 20-24 |
| 杨氏模量/（Kg·mm-2） | 400-600 | 1200 | 300 |
| 结晶度/% | ＞70 | 50-60 | 35 |
| 沸水收缩率/% | 8—15 | 8—15 | 8—15 |
| 染料种类 | 分散性染料 | 分散性染料 | 酸性染料 |
| 染色温度/℃ | 100 | 130 | 100 |

1.4 玉米纤维的利用及发展

玉米纤维具有以上优越的性能，因此有广泛的应用价值。它可以制成圆截面的单丝或复丝、三叶形截面的BCF、卷曲或非卷曲的短纤维、双组分纤维、纺粘非织造布和熔喷非织造布等。玉米纤维既可以纯纺，又可以与棉、羊毛、粘胶、天丝、modal、山羊绒等分解性纤维混纺，是目前完美的环保型、绿色纤维[22-27]。

1.4.1玉米纤维的主要应用

玉米纤维可以织成各种服用纺织品，例如：远东纺织公司利用玉米纤维制作的服装内纺织品、棉混纺布、地毯织物、家装饰物、非织造布五大类产品；钟纺公司利用玉米纤维制作食品业及餐饮业职员的制服、马球运动员的衬衫；玉米纤维与棉纤维混纺的针织内衣，有利于水分的转移，具有优良的形态稳定性和抗皱性，对人体皮肤无刺激；玉米纤维可开发制作牛仔产品[28-30]。

玉米纤维在其它领域也有广泛用途，例如编织品、渔网、包装材料等诸多领域。最近有报道指出，Toray公司于今年5月13日研发成功了利用玉米纤维生产的Ecodear汽车内装部件，如“Raum”备用轮胎盖和车垫。轮胎盖是玉米纤维与红麻(Kenaf)的混合物经过热压成型的制品。该公司还将在需要减轻环境负担的汽车相关部件的研发上加以应用，如车门、轮圈、车座、天棚等[33]。总之，玉米纤维的前景十分广阔，我国的玉米产量占世界产量的1/4，发展玉米纤维具有重大的社会经济意义。

1.4.2玉米纤维的发展

21世纪，绿色环保型新纤维制品会成为纤维市场的主导产品之一。玉米纤维作为可生物降解的合成纤维，有着优良的性能和广泛的用途，需求量必然会不断扩大。我国有极其丰富的玉米原料，成本低廉，而且原料的利用率及转化率高。另外，玉米纤维属于聚乳酸纤维，聚乳酸纤维生产原料来源更为广泛，几乎所有碳水化合物富集的物质都有可能通过发酵得到乳酸：农作物的根、茎、城市垃圾，食品工业副产品如土豆皮、玉米湿磨粉液体等都是上等、廉价的原料，乳酸可从再生资源中获得，本身又是可再生资源，使其在当今世纪格外受到青睐，生产玉米纤维纺织品蕴含无限商机[34]。

1.5 本章小结

玉米纤维与涤纶、锦纶同属于聚酯纤维，但比涤纶、锦纶具有更加优良的性能：比

重轻，为1.27g/cm3，是纤维中较轻的，制成品轻盈舒适；玉米纤维初始模量较低，在小负荷作用下容易变形，具有很好的手感和回弹性；吸湿性较好，易于染色，且色牢度较高；色泽柔和，制成品美观，抗紫外线能力强，阻燃性好；可生物降解，属环保再生材料，基于以上优点，玉米纤维具有广泛的应用价值。以玉米纤维为原料开发制作薄型色织物未见报道，对于开发者来说是全新尝试，为了提高产品开发的成功率，应依现代环保理念和此材料的特性合理设计织物规格和参数，全面提高薄型色织物的档次和技术含量。

第二章 玉米纤维薄型色织物设计

近年来，我国薄型色织物生产的质量和品种有了大大的提高，在国内外市场上获得很好的声誉，薄型色织物很受国外客户的欢迎。目前，以棉薄型色织物居多，新型纤维的却较少，现选用玉米纤维纱设计了四种不同风格的薄型色织物，主要用于男女衬衫、春夏女装、童装的制作。

2.1 织物规格设计

玉米纤维薄型色织物规格设计包括纱线结构、织物的经纬密度、织物的组织以及织物色彩的设计。

2.1.1纱线规格的选择

目前市场上，玉米纤维纯纺纱的规格有32s和40s两种。考虑织物品种的要求，选用线密度为32s玉米纱线为原料。纱线的捻度为86.4捻/10厘米，捻向为Z捻。

2.1.2织物密度设计

玉米纤维薄型织物密度适中选择，织物的密度可以参照类似织物，采用紧度设计法进行设计，也可根据紧密度进行设计[35-36]。

紧度设计法计算公式如2-1，紧密度计算公式如2-2和2-3。

Pj′(Pw′)=Pj(Pw)×T'/T                （2-1）

(公式另起一行居中。公式序号与公式同行，按章顺序编号居右。)

式中：Pj、Pw为原经、纬纱的排列密度；

Pj′、Pw′为设计织物的经、纬纱排列的密度；

T为原纱特数，T′为设计纱特数。

Ej=djpj=kdTtex1×pj                   （2-2）

Ew=dwpw=kdTtex2×pw                  （2-3）

式中：Ej、Ew为经、纬向紧度；

dj、dw为经、纬纱线的直径；

Pj、Pw为经、纬向密度排列；

kd为织物内纱线的直径系数；

Ttex为纱线的特数。

结语

玉米纤维是一种可降解的环保型纺织新材料，比重轻、物理机械性能优良，染色性能好，耐光、热、阻燃性能较好，是一种可替代以石油为原料的合成纤维的新产品，运用玉米纤维为原料，结合纺织品设计的基本理论，以及企业的实践，成功设计了四种不同风格的薄型色织物，样品的设计与制作为今后的大货投产总结了经验，增大了玉米纤维的应用范围，提升了企业新品开发的档次。

玉米纤维薄型色织物的开发成功，增加了薄型色织物的品种，满足了人们对高品质生活质量的追求，面料不仅新颖，而且有益人体健康，有利于环境保护。玉米纤维在薄型色织物上的运用，提升企业产品的附加值，将产生一定的经济和社会效益。

今后可进一步加大玉米纤维开发力度，扩大玉米纤维在服用、服饰、装饰、医用和产业用纺织品中的应用。进一步深入探讨用其他碳水化合物生产聚乳酸纤维的方法为其广泛应用奠定基础。

参考文献

[1] M.W.Sung ,朱华.Ingeo用玉米制作的合成聚乳酸纤维[J]. 国外纺织技术, 2003, (09)：5-7.

[2] 魏小娅.玉米纤维的研究进展[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2003, (12)：145-148.

[3] WALSH K, WESTERVEL T R. Cargill Dow opens PLA plants[J ] . Chemical Week , 2002 ,10 : 31.

[4] 唐昕.聚乳酸纤维的开发与玉米的前景[J]. 国外纺织技术, 2003, (05)：8-9.

[5] 王琳琳.玉米纤维的生产工艺流程[P].中国专利:CN1490444,2004-04-21.

[6] 王来云,秦加友,李魁成,王山,侯来运,秦岭.一种玉米秸秆生产纤维的方法[P]. 中国专利:CN1556263,2004-12-22.

[7] YABANNA VAR V M, WANG D I. Extractive fermentation for lactic acid production[J ]. Biotech Bioeng , 1991 , 37 : 1 095 – 1 100.

[8] 曲丽君,鲍萍.21世纪的绿色环保纤维-聚乳酸（PLA）纤维[J].纺织科学研究, 2002, (02)：11-14.

[9] 许.长春应化所“玉米纤维”一步法纺丝新工艺问世[J].精细化工, 2008, (05)：437.

[10] 宋海亮.聚乳酸及其纤维的制备和应用新进展[J].产业用纺织品, 2002, (02)：9-11.

[11] 赵丽娟, 刘良科, 李立家.玉米DNA纤维的制备及端粒DNA的DNA的Fiber[J].安徽农业科技, 2008, (06)：2251-2252，2258.

[12] 杨庆斌,王瑞,刘逸新.玉米纤维的基本力学性能研究[J] .纺织科学研究, 2006, (04)：46-51.

[13] 秦卫兵.玉米聚乳酸纤维力学性能的研究[D]苏州大学, 2006.

[14] 印染编辑部.聚乳酸纤维的染色性能.印染, 2004,（04）：48-49.

[15] 赵雪,Kenneth chan,展义臻.环保型纤维纺织品的生态性及染整加工[J].染整技术, 2008,(02)：23-26.

[16] 刘森.玉米纤维性能与用途的探讨[J].天津纺织科技, 2003, (01)：20-23.

[17] 俞建勇,赵恒迎,程隆棣.新型绿色环保纤维聚乳酸纤维性能及其应用[J].纺织导报.2003.03:63-66.

[18] GERNGROSS T U , SLATER S C. How green are green plas2 tics [J]. Scientific American ,2000 ,283(2):13 - 15.

[19] 李士范.采用玉米资源开发可生物降解纤维-聚乳酸纤维[J].广西化纤通讯, 2001（02）：19-21.

[20] 陈艳,肖鹏业.玉米纤维[J].广西纺织科技, 2007, (01)：43-45.

[21] K.Yamanak,骆为林,沈新元.生物可降解纤维Lactron及其开发和应用[J]国外纺织技术, 2000,(10)：26-29.

说明：五号宋体，居左。格式如上，[序号]姓名.文章名[J]或者书名[M].杂志社或出版社，日期，页码缺一不可

致谢

感谢江阴福斯特纺织公司给予我的新品开发的机会，感谢该公司生产部、染色整理部的各位领导和师傅给予的大力支持。正是凭借着江阴福斯特公司为我提供的新品开发平台，让我能深入企业，将自己学到的知识和技能与企业的生产实践有机结合，提升了纺织品设计与制作水平。

感谢老师的悉心指导，老师严谨的治学态度，丰富的产品设计经验，使我思路开拓，受益匪浅。在样品制作中也得到05纺检和05染整班学生们的帮助，在此一并表示感谢！